| название показателя | Значение для плит БЕЛТЕП марок |
| --- | --- |
|  | РУФ 30 | РУФ 35 | РУФ 60 | РУФ В 60 | РУФ 70 | РУФ 80 |
| Плотность, ρ, кг/м3 | 105 | 115 | 160 | 185 | 170 | 200 |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ 10, Вт / (м · К), не более | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,040 | 0,038 | 0,042 |
| Теплопроводность при температуре 25°С, λ 25, Вт / (м · К), не более | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,040 | 0,038 | 0,042 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, σ 10, кПа, не менее | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80*, 100** |
| Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,530 | 0,527 | 0,472 | 0,420 | 0,448 | 0,393 |
| Предел прочности на отрыв слоев, σ mt, кПа, не более | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Уровень сосредоточенной нагрузки, Н, не менее | 350 | 350 | 850 | 1100 | 850 | 850 |
| Влажность, %, не более | 0,5 |
| Водопоглощечие (кратковременное), кг/м2, не более | 0,5 |
| Горючесть, класс | НГ |

| Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| РУФ 30 | 1000; 1200 | 600 | 60—180 |
| РУФ 35 | 1000; 1200 | 600 | 60—180 |
| РУФ 60 | 1000; 1200 | 600 | 50—150 |
| РУФ В 60 | 1000; 1200 | 600 | 20—40 |
| РУФ 70 | 1000; 1200 | 600 | 50—150 |
| РУФ 80 | 1000; 1200 | 600 | 30—140 |