## Физико-механические показатели:

| Наименование показателя | Значение для плит БЕЛТЕП» марок |
| --- | --- |
|  | ВЕНТ 50 | ВЕНТ 25 |
| Плотность, ρ, кг/m3 | 75 | 90 |
| Теплопроводность при температуре 10°С, λ 10, Вт / (м · К), не более | 0,033 | 0,035 |
| Теплопроводность при температуре 25°С, λ 25, Вт / (м · К), не более | 0,039 | 0,040 |
| Теппопроводность при условиях эксплуатации А, λ А, Вт / (м · К) | 0,040 | 0,041 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, λ B, Вт / (м · К) | 0,041 | 0,042 |
| Предел прочности на отрыв слоев, σ mt, кПа, не менее | 5,0 | 7,5 |
| Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, σ 10, кПа, не менее | 10 | 15 |
| Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,576 | 0,549 |
| Уровень сопротивления воздухопроницанию, кPA*C/m3 | 25 | 16 |
| Влажность, %, не более | 0,5 |
| Водопоглощечие (кратковременное), кг/м2, не более | 0,5 |
| Горючесть, класс | НГ |

| Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕНТ 50 | 1000; 1200 | 600 | 40—200 |
| ВЕНТ 25 | 1000; 1200 | 600 | 30—200 |